Ağın Civarı (Elazığ) Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Çimento Üretiminde Doğal Puzolan (Tras) Olarak Kullanımı

Use  Of  Neogene  Lacustrıne Sedımens  From Ağın Vıcınıty (Elazığ)  As Admıxture (Trass) In Cement Productıon

Dicle BAL AKKOCA1, Nusret BOZKURT2 ve Melek URAL3

1-3 Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ

2 Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü, ELAZIĞ

diclebal@hotmail.com

ÖZ

Bu çalışmada Elazığ Ağın İlçesi civarındaki Neojen yaşlı gölsel sedimanlardan alınan 2 tüf ve tamamen killeşmiş 1 örneğin çimento üretiminde katkı maddesi (tras) olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Tüfler  vitrik ve litik tüf özelliği göstermektedir. Optik mikroskobik verilere göre vitrik tüf örneği kahverengi killeşmiş camsı matriks içerisinde volkanik cam, kuvars, biyotit, plajiyoklas minerallerinden oluşmakta, litik tüf örneğinde volkanik kayaç parçalarına da rastlanılmaktadır. Yapılan XRD analizlerine göre tüf örnekleri kil mineralleri, kuvars, feldispat, az miktarda kalsit ve dolomitten oluşmaktadır. Kil mineralleri tüf örneklerinde smektit ve illit,  tamamen killeşmiş örnekte smektittir. Örneklerin kimyasal bileşimi ASTM C618-03’de tanımlanan gerekliliklere uyum göstermektedir. Buna göre her üç örneğin  SiO2+Al2O3+Fe2O3 toplamı %70 ‘in üzerindedir. CEM I 42.5 N çimento yerine inceleme konusu örneklerden ağırlıkça %2.5, 5, 10, 15 ve 20 oranlarında kullanılarak yeni karışımlar oluşturulmuştur. Her yaş için 3’er tane olmak üzere her bir seriden 9 adet 4x4x16 cm’lik numuneler hazırlanmış, bunların 3, 7 ve 28 günlük basınç ve eğilme deneyleri kaydedilmiştir. 28 günlük çimento betonunun basınç dayanımı ortalamaları > 42.5 üzerinde olup, TS EN197-1’e göre bu kayaçların çimentoya katkı maddesi olarak kullanılmaya uygun oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte hazırlanan kontrol numunesine göre eğilme ve basınç değerleri genel olarak düşmüştür. Bu düşme kayaçlardaki alterasyondan kaynaklanmaktadır. Alterasyon sonucu çimentoda en reaktif faz olan kil mineralleri mekanik kuvveti düşürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ağın, çimento, tras, basınç dayanımı, eğilme dayanımı

ABSTRACT

In this study, 2 tuff and 1 pure clayrock from Neogen aged lacustrine sedimentary rocks in Ağın country (Elazığ)  were investigated for their use as admixtures in cement production. In the optic microscobic studied,vitric and lithic tuffs were observed. Volcanic glass, quartz, biotite and plagioclase minerals are in brown clayey-glass matrix in vitric tuffs. Lithic tuff samples have also volcanic rock fragments. XRD analyses showed that

tuff samples are  comprised of clay minerals, quartz, feldspar, little calcite and dolomite. Clay minerals are smectite and illite in tuffs, only smectite in pure clayey rock sample. The chemical components of samples  comform well to requirements of ASTM C616-03. SiO2+Al2O3+Fe2O3   is exceeds 70 % in three samples. 2.5, 5, 10, 15 and 20 % by weight of CEM I 42.5 N cement was replaced with samples. Nine cocrete samples (4x4x16cm) were prepared from each mixture, compressive and bending strengths of the samples were recorded  at the 3, 7, and 28 day cure ages. Compressive strenght of cocrete samples which have 28 day cure ages are >42.5 and thus, ıt was shown that these rocks are convenient for use as admixture in cement production according to TSEN 197-1. On the other hand, compressive and bending strenghts were smaller than control concrete specimens. This is due to alteration of rock samples. Clay minerals, which are the most reactive phase and reducing

effect  were decreased mechanical strenght.

Key Words: Ağın, Cement, trass, compressive strenght, bending strenght.