# DEMİR

Günümüzde demir, toplumun genel gereksinim metali olduğundan, bir ülkenin demir çelik üretimi ve tüketimi o ülkenin ekonomik gücüyle ve gelişmişliği ile yakından ilgilidir. Demir yataklarının potansiyeli, işletilebilme ve değerlendirilebilme olanakları ülke için çok önemlidir. Türkiye’de ise kişi başına düşen nihai çelik tüketimi 2003 yılında 207 kg iken bu değer 2004 yılında artan üretime paralel olarak 218 kg yükselmiştir. 2004 yılındaki Avrupa Birliği ortalaması 360 kg dır.

# DÜNYA DEMİR CEVHERİ REZERVLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI

Dünyadaki tüvenan demir cevheri rezervleri yaklaşık 160 milyar ton, baz rezervler toplamı ise 370 milyar tondur. Metal demir içeriği olarak toplam dünya rezervi 80 milyar ton dolayındadır. Çin (21 milyar ton), Ukrayna (30 milyar ton), Brezilya (21 milyar ton), Rusya (25 milyar ton), Avustralya (18 milyar ton), ABD (6,9 milyar ton), Kazakistan (8,3 milyar ton), İsveç, Hindistan, Kanada ve G.Afrika Cumhuriyeti demir potansiyeli açısından dünyada önemli ülkelerdir (Kaynak:U.S.Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2005)

Dünyada 50 kadar ülkede demir cevheri üretilmektedir. Çin, Avustralya, Brezilya, Rusya, Ukrayna ve Hindistan dünya demir cevheri üretiminin yaklaşık %70’ini gerçekleştirmektedir.

Dünya demir cevheri üretimi ( milyon  ton)

| ÜLKELER | 2002 | 2003 | 2004* |
| --- | --- | --- | --- |
| ABD | 52 | 46 | 54 |
| Avustralya | 183 | 187 | 220 |
| Brezilya | 212 | 212 | 220 |
| Kanada | 31 | 31 | 31 |
| Çin | 231 | 261 | 280 |
| Hindistan | 80 | 106 | 110 |
| İran | 11 | 16 | 16 |
| Kazakistan | 15 | 17 | 17 |
| Moritanya | 10 | 10 | 10 |
| Rusya | 84 | 92 | 95 |
| Güney Afrika | 36 | 38 | 40 |
| İsveç | 20 | 22 | 22 |
| Ukrayna | 59 | 62 | 66 |
| Venezuella | 18 | 18 | 18 |
| Diğer Ülkeler | 38 | 45 | 52 |
| TOPLAM | 1,080 | 1,160 | 1,250 |

Mineral Commodity Yearbook 2005 (* Tahmini Değer)

## TÜRKİYE DEMİR REZERVLERİ

Türkiye’de bugüne değin yaklaşık 900 adet demir oluşumu saptanmış, bunlardan ekonomik olabileceği düşünülen 500 kadarının etüdü yapılmıştır. Ülkemizde entegre demir-çelik fabrikalarında kullanılabilecek özellikteki demir cevheri rezervleri; Sivas-Erzincan-Malatya, Kayseri-Adana, Kırşehir-Kırıkkale-Ankara ve Balıkesir bölgelerinde yer almaktadır.

Demir yataklarımız genelde küçük ve orta boy yataklar kapsamı içine girebilir. Bu yatakların % 88’i çok küçük, %11’i küçük ve ancak %1’i orta büyüklükteki yataklar sınıfına girmektedir. Orta büyüklükteki yataklar, Divriği A ve B kafa, Hekimhan-Hasançelebi ve Deveci ile Sakarya-Çamdağ demir yataklarıdır. Yapılan çalışmalar sonrası belirlenen demir cevheri rezervleri demir-çelik fabrikalarının kullanımları esas alınarak başlıca 2 grupta toplanmıştır

1. İşletilebilir Yataklar

Yüksek fırınları besleyecek doğrudan şarja uygun demir cevheri rezervimiz 132.100.000 tondur. İşletilen veya işletilebilir nitelikteki 23 adet demir yatağının tenör ve rezerv oranlarına ait bilgiler aşağıdadır.

II. Sorunlu Demir Cevheri Rezervleri

Düşük tenörlü ve/veya yüksek zararlı bileşen içeren cevherlere sahip 50 kadar sorunlu yatağımız vardır. Bugünkü bilgilere göre bu yataklarda %15-50 Fe arasında değişen tenörlerde toplam 1,3 milyar ton kaynağın varlığı bilinmektedir. Bu yataklardan bazıları, zengin ya da uygun nitelikte cevher içeren bölümlerinde seçimli madencilik yapılarak veya başka yataklardan elde edilen cevherlerle harmanlanmak suretiyle zararlı bileşen içerikleri uygun oranlara düşürülerek,bazı dönemlerde kısmen işletilmiştir. Büyük çoğunluğunun zararlı bileşenlerinden arıtılması için uygun zenginleştirme yöntemleri geliştirilmeden işletilmeleri mümkün değildir.

Türkiye İşletilebilirDemir Rezervleri

| Yatak Adı | Tenör (%Fe) | Rezerv (Bin Ton) |
| --- | --- | --- |
| Sivas-Divriği-A Kafa | 54 | 36 500 |
| Sivas-Divriği-B Kafa | 56 | 8 000 |
| Sivas-Divriği-Ekinbaşı | 55 | 12 000 |
| Sivas-Divriği-Purunsur | 55 | 100 |
| Sivas-Divriği-Taşlıtepe | 62 | 60 |
| Gürün-Otlukilise | 54 | 800 |
| Kangal-Çetinkaya-Pınargözü | 54 | 1300 |
| Malatya-Hekimhan-Deveci | 38 | 46 000 |
| Malatya-Hekimhan-Şırzı | 49 | 275 |
| Kayseri-Yahyalı-Karamadazı | 51 | 300 |
| Kayseri-Yahyalı-Karaçatı Kayseri-Yahyalı-Karamağara Kayseri-Yahyalı-Kızıl+Menteş | 54 | 9500 |
| Kayseri-Yahyalı-Ayıgediği | 54 | 590 |
| Pınarbaşı-Tacin | 51 | 70 |
| Adana-Feke-Koruyeri | 51 | 8500 |
| Adana-Feke-Attepe | 57 | 4500 |
| Adana-Elmadağ | 53 | 1000 |
| Adana-Feke-Uyuzpınar | 58 | 235 |
| Adana-Karaisalı-Yenigireği | 57 | 40 |
| Ankara-Bala-Kesikköprü | 54 | 1800 |
| Balıkesir-Havran-Büyükeymir | 53 | 340 |
| Balıkesir-Şamlı | 58 | 190 |
| TOPLAM | - | 132.100 |

Türkiye Sorunlu Demir Yatakları

| Yatak Adı | Tenör (% Fe) | Rezerv (Bin Ton) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Malatya-Hekimhan-Hasançelebi | 19 | 685 000 | TiO2, düşük tenör |
| 1 Malatya-Hekimhan-Karakuz* | 41,08 | 17 500 | SiO2, Al2O3 |
| 1 Sivas-Gürün-Otlukilise* | 31,76 | 34 000 | SiO2, Al2O3, düşük tenör |
| 1 Sivas-Kangal-Çetinkaya* | 54 | 500 | Düşük tenör |
| 2 Sivas-Divriği-Dişbudak | 41,41 | 300 | SiO2, düşük tenör |
| 2 Sivas-Divriği-Kızıldağ | 28,50 | 240 | SiO2, S düşük tenör |
| 2 Sivas-Divriği-Çaltı-Kurudere | 50 | 120 | S |
| 2 Sivas-Divriği-Yellice | 19 | 125 000 | Düşük tenör |
| 1 Erzincan-Kemaliye-Bizmişen* | 53 | 21 500 | S,düşük tenör |
| 1 Kayseri-Pınarbaşı-Uzunpınar | 50 | 1500 | SiO2 |
| 1 Kayseri-Yahyalı-Karamadazı* | 51 | 500 | Düşük tenör |
| 1 Ankara-Bala-Kesikköprü | 44,52 | 1800 | SiO2, S |
| 1 Balıkesir-Havran-B.Eymir* | 53 | 3350 | As |
| 1 Balıkesir-Ayvalık-Ayazment* | 52 | 5600 | Cu |
| 2 Çanakkale-Merkez-Kuşçayırı | 35 | 430 | SiO2, Al2O3 |
| 1 Bingöl-Genç-Avnik | 43,65 | 40 000 | P2O5 |
| Bitlis-Meşesırtı-Öküzyatağı | 15,60 | 3100 | P2O5 |
| 2 Adıyaman-Çelikhan-Pınarbaşı-Bulam | 28,56 | 31 000 | P2O5 |
| 1 Sakarya-Karasu-Çamdağ 1 | 18,38 | 79 000 | CaCO3, düşük tenör |
| 1 Sakarya-Karasu-Çamdağ 2 | 31,76 | 34 000 | SiO2, Al2O3, düşük tenör |
| 2 K.Maraş-Elbistan-Nergele | 52 | 4000 | As |
| 2 K.Maraş-Elbistan-Çakçak Dere | 40 | 1200 | SiO2 |
| 2 Gaziantep-Islahiye-Korudağ | 30 | 80 000 | SiO2, Al2O3 düşük tenör |
| 2 Gaziantep-Islahiye-Cabbardağı | 30 | 10 000 | SiO2, Al2O3 düşük tenör |
| 1 K.Maraş- Göksun-Beritdağı | 52 | 150 | Dekapaj |
| 2 Hatay-İskenderun-Payas | 35 | 68 000 | SiO2, Al2O3 düşük tenör |
| 2 Hatay-Kırıkhan-Kastal | 33,76 | 6000 | SiO2, Al2O3, TiO2 düşük tenör |
| 2 Yozgat-Sarıkaya-Uzunkaya | 14,20 | 6600 | Düşük tenör, dekapaj |
| 2 Yozgat-Sarıkaya- Atkayası | 22 | 380 | Düşük tenör, dekapaj |
| 2 Yozgat-Sarıkaya-Karabacak | 30 | 4500 | Düşük tenör, dekapaj |
| 2 Yozgat-Sorgun-Yılanpınar | 20 | 30 000 | Düşük tenör, dekapaj |
| 2 Yozgat-Sorgun-Battallar | 20 | 13 000 | Düşük tenör, dekapaj |
| 2 Yozgat-Sorgun-İnüstü | 20 | 42 000 | Düşük tenör, dekapaj |
| 1 Aydın-Söke-Çavdar | 42 | 12 000 | Düşük tenör |
| 2 Afyon-Çay-Sultandere | 50,40 | 465 | Dekapaj |
| 2 İzmir-Torbalı-Hortuna | 45,80 | 2000 | As |
| 2 Kütahya-Emet-Küreci | 42 | 660 | SiO2 |
| 2 Kütahya-Emet-Çatak | 50 | 1900 | S |
| 2 Kütahya-Emet-Karaağıl | 48,80 | 2000 | PbS, Zn |
| 2 Kütahya-Simav-Göncek | 40 | 140 | Dekapaj |
| 2 Kütahya-Simav-Kalkan | 50 | 500 | S, SiO2, |
| 2 Eskişehir-Sivrihisar-Karaçam | 45 | 2150 | Ni, As |
| İçel-Gülpınar-Örendüzü | 35 | 11 000 | Düşük tenör, dekapaj |
| TOPLAM |  | 1 383 085 |  |

(1) Sorunlu cevherler

(2) Potansiyel cevherler

* Zaman zaman da olsa işletilen sorunlu yataklar

## TÜRKİYE’DE DEMİR CEVHERİ ÜRETİM VETÜKETİMİ

Türkiye’de, 2003 yılında 3,429,070 ton demir cevheri üretilmiştir. Ülkemizde üç demir-çelik fabrikasının yıllık 10-13 milyon ton dolayındaki cevher ihtiyacının ancak yarıdan azı yurtiçi kaynaklardan sağlanmakta, geri kalan kısmı ithalatla karşılanmaktadır.

Yıllara Göre Türkiye Demir Cevheri Üretimi

| Yıllar | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üretim | 4.932.213 | 4.060.561 | 3.931.874 | 3.432.775 | 3.429.070 |

TÜRKİYE HAM ÇELİK ÜRETİM TÜKETİM VE İHRACATI

Türk demir çelik sektörü her birinin yıllık kapasitesi 1.000.000 ton ile 3.000.000 ton arasında değişen üç adet entegre tesis ve kapasiteleri 60.000 ton ile 2.000.000 ton arasında değişen 16 adet elektrik ark ocaklı tesiste ham çelik üretimi gerçekleştirmektedir. 2001 yılında 15 milyon ton ile, dünya çelik üretiminde 15. sırada,. 2003 yılında 18.3 milyon ton ile dünya çelik üretiminde 13. sırada ülkemiz yer almıştır. 2004 Yılında ise Türkiye Ham Çelik Üretimi 20,5 milyon ton olup, 2003 yılına göre %11,9’luk artış olmuştur. Bu oran, 2004 yılında %23,2’lik üretim artışı yakalayan Çin’den sonra, Dünya’nın en büyük ilk 15 üreticisi arasındaki en yüksek ikinci artış oranıdır (Kaynak: Erdemir Grubu Basın Açıklaması).

Üretim yöntemi açısından, 2003 yılında toplam üretimin % 69’u elektrik ark ocaklı tesisler tarafından, geriye kalan % 31’i ise entegre tesisler tarafından gerçekleştirilmiştir

Çelik ürünlerinin toplam ülke ihracatındaki payı, 1981 yılında % 1.9 iken, 2003 yılında % 9.1’e çıkmıştır. Diğer taraftan, 1980 yılında % 0.6 olan Türkiye’nin Dünya çelik üretimi içindeki payı, 2003 yılında %1.9 seviyesine ulaşmıştır. 2003 yılı nihai çelik tüketimi, 2002 yılına kıyasla % 22 civarında bir artış kaydetmiştir.

Türkiye, esas itibariyle, uzun ürün ve kütük ihracatı yapmakta ve en önemli pazarlarını sırasıyla, Orta Doğu/Körfez Ülkeleri, AB ülkeleri ve Uzak Doğu/Asya oluşturmaktadır. 2002 yılına gelene kadar ihracat yapılan bölgeler arasında ilk sırada yer alan AB, 2002 yılı Mart ayında, ABD ile başlayıp AB ülkeleri ile devam eden ve tüm dünyaya yayılan korumacı uygulamalarla birlikte, 2002 yılında 3.sıraya inmiş, 2003 yılında ise bir sıra atlayarak 2.sıraya yerleşmiştir

Türk demir çelik endüstrisi, hem kalite hem de kapasite açısından, son 15 yılda büyük gelişme göstermiştir. 2004 yılı itibariyle Türkiye, dünyadaki 64 çelik üreten ülke arasında 12. sırada, Avrupa’daki çelik üreticileri arasında ise 5. sırada yer almaktadır.

Dünya ham çelik üretimi 1 Milyar Ton sınırını aşmış ve Çin, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Demir Çelik Sektörü’nde belirgin liderliğini korumuştur.

Ülkemizi hammadde tedariki açısından irdeleyecek olursak, Yurt içi hurda tedarikinin yetersizliği nedeni ile elektrik ark ocaklı tesisler için gereken hurdanın çok büyük kısmını yurt dışından tedarik etme zorunluluğu vardır. Dünya hurda piyasasında Türkiye en büyük iki alıcı ülkeden birisidir. Bilinen yurt içi demir cevheri kaynakları kalite ve miktar açısından yetersizdir, nakliye ve maliyet problemleri vardır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin büyük oranda artış gösteren çelik talebi karşısında; dünya çelik arzında yetersiz kalınması ve cevher, kömür, ferro-alyaj ve hurda gibi girdi ürünleri ile navlunda, anormal boyutlara ulaşan fiyat artışları, 2003 yılı içerisinde, gerek ülkemiz demir çelik sektörü ve gerekse dünya demir çelik sektörü açısından son derece ciddi sorunlara yol açmıştır.

# TÜRKİYE DEMİR İTHALAT VE İHRACATI

Ülkemizde üç demir-çelik fabrikasının yıllık 10-13 milyon ton dolayındaki demir ihtiyacının yaklaşık 4-4.5 milyon tonluk kısmı yurtiçi kaynaklardan sağlanmakta, geri kalan kısmı için yılda yaklaşık 150-200 milyon dolar döviz ödenerek ithalatla karşılanmaktadır. Madencilik sektörüne ait dış ticaret rakamları göz önüne alındığında, demir cevheri ithalatı taş kömüründen sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin Yıllara göre Demir Cevheri İthalat ve İhracatı (Kaynak: DT, 2004)

| Yıllar | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miktar (Ton) | Değer ($) | Miktar (Ton) | Değer ($) | Miktar (Ton) | Değer ($) | Miktar (Ton) | Değer ($) | Miktar (Ton) | Değer ($) |
| İthalat | 5.946.104 | 178.935.793 | 4.140.102 | 115.503.373 | 2.620.485 | 82.142.482 | 5.127.962 | 156.173.200 | 5.220.888 | 161.042.670 |
| İhracat | 9.080 | 81.734 | 12.750 | 266.600 | 32.500 | 412.110 | 474 | 69.958 | 1.359 | 218.459 |

Hâlen, Türk çelik ürünleri, 130’dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir. 2003 yılında yapılan, yaklaşık 10.2 milyon tonluk toplam demir çelik ürünleri ihracatında, Orta Doğu/Körfez ülkelerinin payı %34.9, AB ülkelerinin payı % 24.6, Uzak Doğu/Asya ülkelerinin payı ise %17, olarak gerçekleşmiştir.

14-15 milyon ton ham çelik üretimimize ve 12 milyon ton düzeyinde tüketimimiz olmasına karşın başta elektrikli ark ocaklı tesislerin hurdaya bağımlı olması ve diğer hammadde ithalat gereksinimleri nedeni ile Türkiye net demir-çelik ithalatçısıdır. Ülkemizdeki üretimin yaklaşık 2/3’ünün elektrikli ark ocaklarında yapılıyor olması üretim girdilerinden hurdayı, ön plana çıkarmaktadır.

Demir-çelik ve demir-çelikten eşya ihracatımızın son 10 senesi incelendiğinde genelde bir artış trendine sahip olduğu görülmekte. 1993 yılında 1.9 milyar dolar olarak gerçekleşen demir çelik ihracatımız sonraki 10 yıllık dönemde yüzde 100’ün üzerinde artarak 2003 yılında 4.360 milyar dolar olarak gerçekleştir.

Türk demir-çelik ürünleri 2003 yılında toplam 151 ülkeye ihraç edilmiştir. İhracatta İtalya 422.149.128 milyon dolarla ilk sırayı alırken, ABD 338.204.397 milyon dolarla ikinci, Almanya 281.993.865 milyon dolarla üçüncü sırada. Bu üç ülkenin ardından İsrail, Çin, İspanya ve İngiltere gelmektedir.

Türkiye'nin demir-çelik ve demir veya çelikten eşya ihracatı 2002 yılında 3.3 milyar dolar iken 2003 yılında yüzde 29 oranında artarak 4.3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye ham çelik üretimi ise 2002 yılına göre yüzde 11.1 oranında artarak 18.2 milyon tona ulaşmış ve üretimin yüzde 67’si ise yani yaklaşık 13 milyon ton ham çelik ihraç edilmiştir.

# SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

- Ülkemizde bugünkü durumda işletilen yada işletilebilir nitelikte 23 yatakta toplam 132 milyon ton cevher rezervi vardır.

- Ekonomik olarak işletilebilir demir kaynaklarımız (rezervlerimiz), ülkemiz cevher talebini ancak 10-15 yıl karşılayabilecek düzeydedir.

- Ülkemizin yıllık demir ihtiyacının 4 milyon tonluk kısmı yurtiçi kaynaklardan sağlanmakta, geri kalan kısmı için yılda yaklaşık 150-200 milyon dolar döviz ödenerek ithalatla (tüvenan cevher) karşılanmaktadır. Demir ithalatının büyük bir kısmı da hurda demir olarak yapılmaktadır. Türkiye her yıl 10-15 milyon ton dolayında hurda demir ithal ederek dünyada en fazla hurda ithal eden ülkelerin başında yer almaktadır. 1995-1997 yılları arasında hurda ithalatı için yılda yaklaşık 1 milyar dolar, 1997-2001 yıllarında da ortalama yılda 650 milyon dolar civarında döviz ödenmiştir. 2003-2004 yılları arasında hurda demirin fiyatı 90 dolardan (USA) 220-250 dolara çıkmıştır. Ülkemizin çelik üretiminin %60-70’i EAO kullanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle, günümüzde yaşanan kaliteli hurda temininde zorluklar ilerde daha da artacak ve beraberinde hurda ithalatında ciddi sorunlar yaşanacaktır.

- Türk çelik sektörünün önemli problemlerinden biri olarak tespit edilen, uzun ve yassı nihai mamul üretim dengesizliğinin giderilmesi amacıyla; Erdemir ve  İsdemir’in yıllık toplam nihai yassı mamul kapasitesinin; 2007 yılında 7 milyon ton’a, 2010 yılında 10 milyon ton’a, 2015 yılında ise 14 milyon ton’a çıkarılması için yatırımlara hızlı bir  şekilde devam edilmektedir. Erdemir ve İsdemir’deki üretim kapasitesinin arttırılması, önümüzdeki yıllarda yüksek fırınlar için daha çok ham cevhere talebin olacağı anlamına gelmektedir.

- Uzun yıllardır talebin çok üzerinde bir kapasiteye sahip olan dünya çelik sektörü birkaç yıldan özellikle de son iki yıldan bu yana Çin’in büyük etkisi ile inanılmaz bir değişim içine girmiştir. Fiyatlar dolar bazında % 300 oranında artmış, karlılık oranları çok yükselmiştir. Bu artışlar hammadde ve navlun fiyatlarına da yansımıştır.

- Dünya yıllık çelik üretimi 1 milyar ton seviyesini aşmıştır. Sektörde nerede ise ilk defa arz talebin gerisinde kalmaktadır. Çin son yıllardaki büyük atılımları ile dünyanın en büyük çelik üreticisi olmuştur. Yanı sıra, tüketim artışı paralelinde en büyük ithalatçı olarak da pazarı belirlemektedir. Çelik sektöründe tekelleşme oranının düşük olmasından da kaynaklanan dönemsel dalgalanmaları azaltmak, pazarlık ve rekabet gücünü artırmak için son yıllarda gözlenen konsolidasyon çabaları devam edecektir.

- İşletilebilir yataklarımız dışında, düşük tenörlü ve/veya yüksek zararlı bileşen içeren cevherlere sahip 50 kadar sorunlu yatağımız vardır. Bugünkü bilgilere göre bu yataklarda %15-50 Fe arasında değişen tenörlerde toplam 1,3 milyar ton kaynağın varlığı bilinmektedir. Bu yataklardan bazıları, zengin ya da uygun nitelikte cevher içeren bölümlerinde seçimli madencilik yapılarak veya başka yataklardan elde edilen cevherlerle harmanlanmak suretiyle zararlı bileşen içerikleri uygun oranlara düşürülerek,bazı dönemlerde kısmen işletilmiştir. Büyük çoğunluğunun zararlı bileşenlerinden arıtılması için uygun zenginleştirme yöntemleri geliştirilmeden işletilmeleri mümkün değildir.

- Sorunlu yataklarımız içerisinde %19 Fe ortalama tenörlü 685 milyon ton yada %15 Fe ortalama tenörlü 865 milyon ton rezervi ile dikkati çeken Hasançelebi Demir Yatağı’nın öncelikle teknolojik sorunlarının çözülerek işletilmesine yönelik adımların atılması önerilmektedir. Düşük tenörlü olması ve titan içeriğinin kabul edilebilir sınırların üzerinde olması nedeniyle işletilemeyen yatağın teknolojik sorunlarının çözümüne yönelik MTA laboratuvarlarında pilot çapta çalışmalar sürdürülmektedir. Teknolojik test çalışmalarında, cevherden alınan örneklerden sünger demir üretimi gerçekleştirilmiştir. Sünger demir ise ark ocaklarında hurda demir yerine kullanılabilecek önemli bir alternatif olarak görünmektedir. Türkiye’nin uzun dönemde demir ihtiyacının yurt içinden karşılanması konusunda alınacak tedbirlerin başında Hasançelebi Yatağı’nın işletilmesi gelmektedir.

- Hasançelebi Demir Yatağı’nın yanı sıra, günümüzde işletilmeyen ve toplamda önemli rezervlere sahip Bizmişen, Avnik, Pınargözü gibi sorunlu yataklarımızın da işletilmesi konusunda adımlar atılmalıdır. Adı geçen yataklarda, sorunlu (düşük tenör veya empurite ) cevherler dışında toplam 20 milyon ton dolayında direkt şarjlık işletilebilir tenörlerde rezerv varlığı bilinmektedir. Öncelikli olarak yüksek tenörlü düşük empuriteli cevherlerden başlanarak bu yataklarımızın işletilmesi, gerek ülke kaynaklarının değerlendirilmesi gerekse, bulunduğu bölgelerde yaratacağı istihdam açısından büyük önem arzetmektedir.

- Sorunlu kaynaklarımızın üretimlerine yönelik adımların yanı sıra, arama çalışmaları da devam ettirilmelidir. konusunda Bölgesel ölçekte demir aramaları için hedef alanlar; Sivas-Erzincan-Malatya, Yahyalı-Feke-Mansurlu-Tufanbeyli, ve Ankara-Kesikköprü-Kırıkkale Bölgeleridir. Bunların dışında Bingöl, Tunceli ve Bitlis yöreleri de demir arama çalışmaları için önemli olabilecek bölgelerdir. Bu bölgelerde, yatak bazında yapılacak çalışmalarla ek rezerv olanaklarının araştırılması yanında, farklı görüş veya yaklaşımlarla havza etütlerinin yapılarak yeni hedef sahaları belirlenmelidir.