Zeminlerin Kompaksiyon Parametrelerinin Regresyon

Analizleri ile Tahmin Edilmesi

Mustafa Fener1, Burak Yıldırım2, Osman Günaydın1 ve Ali Özvan3

1 Niğde Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 51200 Niğde (E-posta: ogunaydin@nigde.edu.tr)

2 Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 51200 Niğde

3 Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 01330 Balcalı, Adana

Bu çalışmada zemin sınıflandırma deney sonuçları kullanılarak basit ve çoklu regresyon analizleri ile kompaksiyon parametreleri (maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su içeriği) tahmin edilmiştir. Kompaksiyon parametreleri laboratuarda sadece Proktor deneyleri ile belirlenebilir. Sıkıştırılmış zeminler; yol dolgularında, katı atık depolama alanlarında, toprak dolgu barajların çekirdeklerinde, istinat yapılarında ve buna benzer önemli mühendislik projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu zeminler jeoteknigin uygulama alanlarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, kompaksiyon parametreleri ile temel zemin özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan yol çalışmalarından toplanılan veri kullanılarak regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Bunun için, kompaksiyon parametreleri üzerinde etkisi olduğu düşünülen altı farklı zemin özellikleri, çakıl oranı (Ç), kum oranı (K), silt-kil oranı (SK), plastik limit (PL), likit limit (WL), plastisite indisi (PI), bağımsız değişkenler olarak kabul edilirken maksimum kuru birim hacim ağırlığı (MKB) ve tane birim ağırlık (TBA) bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmayla zemin sınıflandırma deneyleri ile kompaksiyon parametreleri arasında güçlü korelasyonlar elde edilmiştir. Projelerin etüt aşamasında kompaksiyon parametrelerinin indeks deneyleri ile önceden tahmin edilmesi hem zaman açısından hemde ekonomik olarak avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: kompaksiyon parametreleri, zemin özellikleri, basit regresyon, çoklu regresyon, korelasyon.

Estimation of Compaction Parameters Using Regression Analyses

Mustafa Fener1, Burak Yıldırım2, Osman Günaydın1 & Ali Özvan3

1 Niğde Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR−51200 Niğde, Türkiye

(E-mail: ogunaydin@nigde.edu.tr)

2 Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, TR−51200 Niğde, Türkiye

3 Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı, TR−01330 Adana, Türkiye

In this study, it is attempted to estimate compaction parameters (maximum dry unit weight and optimum moisture content)  Simple and Multilinear Regression employing based on classification properties of the soils. The compaction parameters can only be defined experimentally by Proctor tests. Compacted soils are used for many geotechnical applications such as engineered barriers for municipal solid waste, dams, embankment and roads; therefore they are higly important materials for geotechnical applications. In order to investigate the relationship between the basic soil properties and compaction parameters, regression analyses were carried out using road construction data set collected from the different locations of Turkey. Subsequently, six different parameters which are consideredto be effective on compaction parameters that include fine-grained ratio (FG), sand ratio (S), gravel ratio (G), liquid limit (WL), plastic limit (PL), were used as input for the regression analyses as independent variables while maximum dry density (MDD) and optimum moisture content (OMC) were used as dependent variables. As a result of this study, regression analyses indicated strong correlations between the compaction parameters and soil classification properties. At the etude project phase, estimation of compaction parameters using index tests can get advatages not only at saving time but also financial possibility.

Key Words: Compaction parameters, soil properties, simple regression, multilinear regression, correlation