Aydıncık (Mersin) Yöresi Alt Liyas Dolomitlerinin Endüstriyel Hammadde Potansiyeli

Industrıal Raw Materıal Potentıal Of Lower Lıassıc Dolomıtes In The Aydıncık (Mersın) Area

aMeryem Yeşilot KAPLAN, aMuhsin EREN, bSelahattin KADİR

aMersin Universitesi, Mühendislik Fakultesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,

33343 Çiftlikköy/MERSİN

bEskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 26480 Meşelik/ESKİŞEHİR

meryemyesilot@mersin.edu.tr

ÖZ

Bu çalışma Aydıncık/MERSİN yöresi Alt Liyas dolomitlerinin (Cehennemdere Formasyonu, Dibekli Üyesi) endüstriyel hammadde potansiyelinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Alt Liyas dolomitlerinin özellikleri Pirencik Tepe, Erenler Tepe ve Soğuksu yöresinden alınan ölçülü stratigrafik kesitlere dayandırılmıştır. Dolomit örneklerinin mineralojik ve kimyasal bileşimleri petrografik, X-ışını difraksiyonu (XRD) ve ICP-ES analizleriyle belirlenmiştir. Petrografik analizler başlıca iki tip dolomitin varlığını ortaya koymaktadır. Bunlar; (1) çok ince ve ince kristalli dolomitler (hakim boyut 13-26 m), ve (2) iri kristalli dolomitler (65-130 m). XRD analizleri örneklerin çoğunlukla dolomit, ikincil olarak kalsit ve tali olarak kuvars mineralleri içerdiğini gösterir. ICP-ES analizleri birinci tip dolomitlerin ortalama % 20.76 MgO, % 31.10 CaO, % 1.59 SiO2+ Al2O3 ve ikinci tip dolomitlerin % 21.44 MgO, % 31.42 CaO ve % 0.63 SiO2+ Al2O3 içerdiğini gösterir. Bu veriler Alt Liyas dolomitlerinin endüstride hammadde olarak kullanılabilirliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aydıncık, Alt Liyas, Dolomit, Endüstriyel Hammadde, Ornatma

ABSTRACT

This study aims to investigate industrial raw material potential of the Lower Liassic dolomites (Dibekli Member of Cehennemdere Formation) in the Aydıncık/MERSİN area. The properties of Lower Liassic dolomites are based on the Pirencik Tepe, Erenler Tepe ve Soğuksu location measured stratigraphic sections. Mineralogical and chemical compositions of the dolomite samples were determined by petrographic, X-ray diffraction (XRD) and ICP-ES analyses. Petrographic examinations reveal the presence of two main types of dolomites. These are; (1) very fine to fine crystalline dolomite with size of predominantly 13-26 m, and (2) coarse crystalline dolomite with size of predominantly 65-130 m. XRD analyses demonstrate that most samples contain predominantly dolomite, secondary calcite and accessory quartz minerals. ICP-ES analyses indicate that first type-dolomites have an average 20.76 % MgO, 31.10 % CaO, 1.59 % SiO2+ Al2O3 and second type-dolomites have an average 21.44 % MgO, 31.42 % CaO and 0.63 % SiO2+ Al2O3. These data indicate that the Lower Liassic dolomites can be utilized as raw material in the industry.

Key words: Aydıncık, Lower Liassic, Dolomite, Industrial Raw Material, Replacement