Elmalıçay Granitoyidinde (Kastamonu –Deliktaş) Bulunan Aplit-Pegmatit Dayklarının Seramik Hammaddesi Olarak Kullanılabilirliği

The Utility of Aplite and Pegmatite Dikes in Elmalıçay Granitoid (Kastamonu-Deliktaş) as Ceramics Raw Material

Murat ÇİÇEK1, Mustafa AKYILDIZ2, Okan PULAT3

1MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüt ve Arama Daire Başkanlığı Ankara

2Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Adana

3MTA Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Zonguldak

muratcicekehm@mynet.com

ÖZ

Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda Kastamonu granitoyidleri genellikle mineralojik-petrografik,  jeokimyasal açıdan ele alınmıştır. Bu çalışmada ise Kastamonu granitoyidlerinden olan Elmalıçay granitoyidi içerisindeki aplit-pegmatit damarlarının seramik hammaddesi olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Çalışma alanı Kastamonu ili İnebolu ilçesine bağlı Deliktaş Köyü civarında yer almaktadır.

İnceleme alanında yaşlıdan gence doğru; Akgöl formasyonu, Akgöl formasyonunu kesen Elmalıçay granitoyidi ve bunların üzerinde Yaralıgöz grubuna ait Bürnük, İnaltı ve Ulus formasyonları bulunur.

Kastamonu granitoyidlerinin çalışma alanındaki kısmı Boztuğ ve Yılmaz (1983) tarafından Elmalıçay granitoyidi olarak adlandırılmıştır. İnceleme alanında İlişi Çayına paralel verev atımlı bir fay bulunmaktadır. Bu fayın birimi milonitleştirdiği düşünülmektedir. Yapılan petrografik analizler sonucunda  milonitik granit, kataklastik granit, milonit gibi fayın etkisi sonucu oluşan kayaçlar gözlenmektedir. Aplit-pegmatit damarları metamorfizmanın etkisinde kalmışlardır. Bu durum zenginleşmeye pozitif yönde katkı sağlamıştır. Birim alt dokanağında Akgöl formasyonunu kesmiştir. Üst dokanağı ise çalışma alanında gözlenmemektedir. Granitoyidin yaşı Liyas’dan önce Malm’dan sonradır (Boztuğ ve Yılmaz, 1983). Boztuğ (1983) çalışmasına göre sığ derinliklerde yerleşim yapan Elmalıçay granitoyidi post-tektonik bir sokulum karakterindedir.

Feldspat cevherinin ana kayası Elmalıçay granitoyidi içinde yer alan aplitik ve pegmatitik dayklardır. Bu dayklar metamorfizmanın etkisinde kalarak milonitleşmişlerdir. Pegmatit ve aplit özellikleri yersel gözlenmektedir. Arazide aplit ve pegmatit daykları graniti kesmeleri ile tanınırlar. İnce taneli genellikle kuvars, plajioklas, ortoklas ve yer yer mika mineralleri içeren aplitik dayk özelliği daha fazla gözlenir. Aynı mineral içeriğine sahip iri taneli pegmatit daykları ise daha az görülür. Metamorfizmanın ve diğer alterasyon koşullarının da etkisiyle kuvars ve feldspat gibi açık renkli minerallerin, daykların kendi bünyeleri ve civarlarında toplanmasıyla, bu minerallerce zengin bir kütle oluşmuştur. Bu kütle içinde kenar zonlarına yaklaştıkça ve kısmen de orta zonlarda mika bantları gözlenir. Mikalar feldspat cevherinde demir içeriğini artıracağından istenmezler. Yapılan kimyasal analiz sonuçlarına göre kütle içindeki major oksitlerin minimum ve maksimum değerleri aşağıda verilmiştir. Kimyasal analiz için alınan numuneler oluk numunelerdir.

| Na2O | K2O | Al203 | SiO2 | MgO | CaO | TiO2 | Fe2O3 | A.Z. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8-3,6 | 2,1-7,6 | 9,2-15,2 | 72,0-81,9 | 0,1-0,6 | <0,1-1,3 | <0,1-0,5 | 0,1-1,8 | 0,35-1,55 |

Hammaddenin kimyasal analiz sonuçlarına göre, toplam alkali değeri (Na2O+K2O), %5,3-9,6 arasında değişmektedir. Ağırlıklı olarak ise bu değer %7 civarındadır.

Feldspatlar; seramik ve cam üretiminde kullanılan önemli bir endüstriyel hammadde grubudur. Kimyasal bileşimleri, özellikle alkali (K2O ve Na2O) ve alümina içerikleri (Al203) feldspatların kalitelerini belirler. Diğer taraftan feldspatların mineralojik yapılarında bulunabilen demir ve titan mineralleri, renk verici özelliklerinden dolayı istenmezler. Kimyasal analiz sonuçlarına baktığımızda başlıca üç temel sorun bulunmaktadır, bunlar; Al203 oranının düşük olması, Ateş Zayiatının yüksek olması, SiO2 oranının yüksek olmasıdır. Bu analiz sonuçlarına göre karo seramik yapımında masse hammaddesi olarak kullanılabilecek numuneler bulunmaktadır. Malzemenin üretilip homojen hale getirilmesi ile standart bir kimyasal analiz elde edilerek seramik sektöründe kullanım alanı arttırılabilir. Kastamonu granitoyidlerinde bu bilgiler ışığı altında yeni feldspat yataklarının bulunması olasıdır.

Anahtar Kelimeler: Feldspat, Kastamonu granitoyidi, Seramik

ABSTRACT

So far, Kastamonu granitoids have been studied generally for mineralogical-petrographical and geochemical aspects. In this study, the utility of the aplite-pegmatite dikes in Elmalıçay granitoid, belonging to Kastamonu granitoid is examined as ceramics raw material. The study area is located in the vicinity of Deliktaş village of İnebolu town in Kastamonu.

The oldest unit in the study area is called as Akgöl formation and it is intruded by Elmalıçay granitoid. Both of them are overlain by Bürnük, İnaltı and Ulus formation of Yaralıgöz group.

Boztuğ and Yılmaz (1983) called the part of the Kastamonu granitoid in the study area as Elmalıçay granitoid. It is thought that an oblique fault in the study area, parallel to İlişi River, caused the mylonitization of the unit. As a result of petrographic analyses, some kind of rocks, such as, mylonitic granite, cataclastic granite, mylonite, formed by the effects of this fault, are observed. Aplite and pegmatite dikes exposed to the metamorphism. This has a positive effect to concentration. At the lower boundry, the unit cuts the Akgöl formation. The upper boundy, on the other hand can not be observed in the study area. The age of the granitoid is before Liassic and after Malm (Boztuğ and Yılmaz, 1983). According to Boztuğ (1983), this granitoid has a post-tectonical intrusion character emplaced in the shallow depth.

The host rock of the feldspar ore is aplitic and pegmatitic dikes in Elmalıçay granitoid. These dikes were mylonitizated under the effect of the metamorphism. Their pegmatite and aplite properties can be observed locally. In the field, aplite and pegmatite dikes are recognized by their cutting relationship with granite. Aplitic dikes, thin grained and generally containing quartz, plagioclase, orthoclase and locally mica minerals, are much more common than the pegmatite dikes having same mineral content. As a result of concentration of light colored minerals such as, quartz and feldspar, inside and surrounding areas of dikes due to the effects of metamorphism and other alteration conditions, a mass enriched with these minerals was formed. Closer to the edge and partially in the center of the mass the mica bands are observed. These micas are unwanted since they increase the iron rate in feldspar ore. According to the chemical analysis results maximum and minimum values of the major oxides in the mass are given below. The samples, collected for chemical analysis are channel samples.

| Na2O | K2O | Al203 | SiO2 | MgO | CaO | TiO2 | Fe2O3 | Fire Loss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8-3,6 | 2,1-7,6 | 9,2-15,2 | 72,0-81,9 | 0,1-0,6 | <0,1-1,3 | <0,1-0,5 | 0,1-1,8 | 0,35-1,55 |

Regarding the results of chemical analysis of raw material, total alkali values range between %5,3 to %9,6. Mainly this value is around about %7.

Feldpars are important industrial raw materials used in ceramics and glass production. Their chemical composition, especially their alkali (K2O, Na2O) and alumina content (Al203) characterizes the quality of the feldspar. On the other hand, iron and titanium minerals, possibly existing in the mineralogical structure of the feldspars are undesirable minerals due to their colorant properties. Regarding to results of chemical analysis there are three main problems. These are; the lower rate of Al2O3, the higher level of fire loss and the higher SiO2 rate. These results also indicate that there are samples suitable to be used as masse raw material in the manufacture of the floor square ceramics. The utility areas in the ceramics sector can be enhanced by obtaining a standard chemical analysis by means of making the material homogeneous after the manufacturing. In the light of these knowledge it is probable to find new feldspar deposits in Kastamonu granitoid.

Key Words: Feldspar, Kastamonu granitoid, Ceramics

Değinilen Belgeler

Boztuğ, D., 1983 Daday-Devrakani masifi kuzeyindeki Büyükçay-Elmalıçay granitik sokulumu. H.Ü Yük.Müh. Tezi, 149 s, 2 Ek, (yayınlanmamış), Ankara.

Boztuğ, D. and Yılmaz O., 1983 Büyükçay-Elmalıçay granitoyidi (Kastamonu) ve çevre kayaçlarının mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Yerbilimleri, 10, 71-88