Trabzon Limanı Ana Dalgakıranında Kullanılan Anroşmanların

Kalite ve Performanslarının Değerlendirilmesi

Özgür Acır1 ve Recep Kılıç2

1 Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,06100  Tandoğan, Ankara (E-posta: ozguracir@tr.net)

2 Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06100 Tandoğan, Ankara

Yapımına 1948 yılında başlanan ve 1953 yılında resmi olarak hizmete giren Trabzon Limanı’nın ana mendireği 1.135 m, tali mendireği ise 380 m. uzunluğundadır. Limanın koruduğu su alanı 580.000 m2 dir. Ana mendirek ilk önce yerinde imal edilmiş 1.75 x 1.75 x 1.75 m boyutlarındaki beton bloklardan yapılmıştır. 2001 yılındaki ana mendireğin uzatılması çalışmalarında da yine aynı boy ve kesitteki beton küpler kullanılmıştır. Bunlara takviye amaçlı olarak, dalgakıranın orta kısmında kullanılan, toplam 1.100.000 ton anroşman 1980−1985 yılları arasında sürdürülen yenileme ve geliştirme projesi kapsamında Maçka Çayının denize döküldüğü yerden 10 km içeride, güneyde yer alan ‘Dolaylı’ ve ‘Bulak’  taş ocaklarından temin edilen bazaltlardan oluşmaktadır. Her iki ocaktan alınan blok örnekler üzerinde yapılan çalışmalarda taşların fiziksel özellikleri laboratuvar ortamında incelenmiştir. Buna göre Dolaylı ve Bulak anroşmanlarının sırasıyla yoğunlukları sırasıyla 2.55 t/m3 ve 2.49 t/m3, kütlece su emme % 0.98 ve %1.16, tek eksenli basınç dayanımı 179.19 MPa ve 159.17 MPa, P dalga hızı 4.89 km/s ve 4.84 km/s, nokta yük dayanım indeksi 6.01 MPa ve 5.55 MPa, Los Angeles aşınma kaybı %23.3 ve %24.7, ıslanma-kuruma kaybı %0.42 ve %0.45, tuz aşınması %14.8 ve %14.2 ve suya dayanıklılık indeksi %98.02 ve %99.73 dür. Bu sonuçlar dikkate alındığında anroşmanların kalitesi CIRIA/CUR (1991)’a ve Lienahart (1998)’e göre ‘Orta−İyi’ sınıfına girmektedir.

Anahtar Sözcükler: Trabzon limanı, anroşman, fiziksel ve mekanik özellikler, sınıflama

Quality and Performance Assessment of Armourstones Used in the Main Breakwater at Trabzon Port

Özgür Acır1 & Recep Kılıç2

1 Ankara Universiy Institute of Natural Sciences, Tandoğan, TR−06100 Ankara, Türkiye

(E-mail: ozguracir@tr.net)

2 Ankara University, Department of Geological Engineering, TR−06100 Ankara, Türkiye

Construction of the Trabzon Port started at 1948 and finished at 1953. Lengh of the main breakwater is 1.135 m and secondary breakwater is 380 m covering 580.000 m2 water area. Initially, main breakwater was built by concrete blocks with 1.75 x 1.75 x 1.75 m dimensions. During the rehabilitation and development projects between 1980–1985, 1.100.000 tons of basaltic armourstones were used to support the middle part of the structure. Those basalts were supplied to the project from stone quarries of ‘Dolaylı’ and ‘Bulak’, where they are located 10 km South of the hinterland of the coastline along the Maçka river.  In this study, physical properties of those basalts were investigated in laboratuary for Dolaylı and Bulak armourstones as follows: 2.55 t/m3 and 2.49 t/m3 for density, % 0.98 and %1.16 for water absorption by weight, 179.19 MPa and 159.17 MPa for UCS, 4.89 km/s and 4.84 km/s for P Wave velocity, 6.01 MPa and 5.55 MPa for point load index, %23.3 and %24.7 loss for Los Angeles abrasion, %0.42 and %0.45 loss for dry-wet abrasion, %14.8 and %14.2 loss for salt abrasion, %98.02 and 99.73 for Slake durability index. Based on the CIRIA/CUR (1991) and Lienahart (1998) classificaiton systems, quality and perfromance of both armourstones were evaluated as ‘Fair-Good’.

Key Words: Trabzon port, armourstone, physical and mechanical properties, classificaiton